附件8

产品质量监督抽查实施细则

2025年喀什地区聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜产品专项质量监督抽查实施细则

2025-01-02发布                                2025-01-06实施

喀什地区市场监督管理局

2025年喀什地区聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜产品专项质量监督抽查实施细则

1  抽样方法

在企业的成品库中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

1.1 地点

生产企业的成品仓库。

1.2 组批规则

以同一生产厂生产的相同包装的产品为一批。

1.2 抽样数量

1.2.1 抽样时，取样数采用方法:样品必须在生产单位的成品区并经生产企业认定合格的产品中随机抽取三卷薄膜。抽样基数不少于500kg。

1.2.2 抽样人员将抽取到的三卷薄膜去掉外层十米后，从每卷中各取一块，长度4米，将三块薄膜按编号1、2、3、号标明，其中1、2号薄膜签封标明为检验样品，3号薄膜签封标明为备用样品。

2  检验依据

2.1 检验项目、标准依据及检验方法详见表1

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度和厚度偏差 | GB 13735-2017 DB 65 3189-2014 | GB/T 6672－2001 |
| 2 | 宽度极限偏差 | GB 13735-2017 DB 65 3189-2014 | GB/T 6673－2001 |
| 3 | 拉伸负荷（纵、横向） | GB 13735-2017 DB 65 3189-2014 | GB/T 1040.3－2006 |
| 4 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB 13735-2017 DB 65 3189-2014 | GB/T 1040.3－2006 |
| 5 | 直角撕裂负荷（纵、横向） | GB 13735-2017 DB 65 3189-2014 | QB/T 1130－1991 |

表1 检验项目、标准依据及检验方法

注：1、上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

2、本标准中产品质量指标合格判定，采用GB/T 8170中的“修约值比较法。

3、检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

4、凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

5、抽样的依据标准按照产品标签中的明示标准为准。

3  判定规则

| Ac/Re判定规则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 样本量 | 第一样本 |  | 检验结果 |  |
|  |  | 接收数 | 拒收数 | Ac | Re |
| 厚度、厚度极限偏差 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |

3.1 依据标准

GB 13735-2017 《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》

DB 65 3189-2014 《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4  附则

本细则编制单位：喀什地区产品质量检验所（冯艳、阿布力米提·阿不都克力木、方焱、阿布都热依木·阿布力孜）。

本细则由喀什地区市场监督管理局发布、解释。