| - 附件： - 2025年喀什地区产品质量监督抽查不合格产品及企业名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 所在县市 | 标称生产单位 地址 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期及批号 | 检验 结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
| 1 | 巴楚县润疆塑业有限公司 | 巴楚县 | 巴楚县润疆塑业有限公司 | 单翼迷宫式滴灌带 |  | MGD16×0.16×200×3.6-1.0 | 2025/2/1 | 不合格 | 规格尺寸，流量均匀性 | 喀什地区产品质量检验所 |
| 2 | 新疆融洽塑料制品有限公司 | 莎车县 | 新疆融洽塑料制品有限公司 | 单翼迷宫式滴灌带 | / | MGD16×0.18×200×3.8-1.0 | 2025/2/1 | 不合格 | 规格尺寸，流量均匀性，耐水压，耐拉拔性能 | 喀什地区产品质量检验所 |
| 3 | 叶城县威林能源科技有限公司 | 叶城县 | 叶城县威林能源科技有限公司 | 单翼迷宫式滴灌带 | / | MGD16×0.18×200×3.6-1.0 | 2025/2/2 | 不合格 | 耐水压，耐拉拔性能，流量均匀性 | 喀什地区产品质量检验所 |
| 4 | 岳普湖县润民环投有限公司 | 岳普湖县 | 岳普湖县润民环投有限公司 | 单翼迷宫式滴灌带 | / | MGD16×0.18×200×3.6-1.0 | 2025/2/19 | 不合格 | 规格尺寸，流量均匀性，耐拉拔性能 | 喀什地区产品质量检验所 |
| 5 | 岳普湖县益民节水灌溉有限公司 | 岳普湖县 | 岳普湖县益民节水灌溉有限公司 | 内镶式滴灌带 | / | NYD 16×0.18×250×2.0-1.0 | 2025/2/18 | 不合格 | 规格尺寸、流量均匀性、耐水压、耐拉拔性能 | 喀什地区产品质量检验所 |
| 6 | 新疆久丰农业科技有限公司 | 岳普湖县 | 新疆久丰农业科技有限公司 | 单翼迷宫式滴灌带 | 久丰圆 | MGD16×0.18×200×3.4-1.0 | 2025/1/12 | 不合格 | 流量均匀性、耐水压 | 喀什地区产品质量检验所 |
| 7 | 伽师县新天山滴灌设施销售有限公司 | 伽师县 | 伽师县新天山滴灌设施销售有限公司 | 单翼迷宫式滴灌带 | / | MGD16×0.18×200×3.4-1.0 | 2025/2/11 | 不合格 | 规格尺寸，流量均匀性，耐拉拔性能 | 喀什地区产品质量检验所 |
| 8 | 巴楚县海东塑业有限公司 | 巴楚县 | 巴楚县海东塑业有限公司 | 单翼迷宫式滴灌带 | / | MGD16×0.18×200×3.8-1.0 | 2025/1/16 | 不合格 | 耐水压、耐拉拔性能 | 喀什地区产品质量检验所 |
| 9 | 莎车县富惠塑料制品有限公司 | 莎车县 | 莎车县富惠塑料制品有限公司 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | / | 1180×0.010（mm） 加入耐候剂 | 2025/1/10 | 不合格 | 拉伸负荷（横向）、直角撕裂负荷（横向） | 喀什地区产品质量检验所 |
| 10 | 巴楚县润疆塑业有限公司 | 巴楚县 | 巴楚县润疆塑业有限公司 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 润疆 | 2050×0.015（mm）Ⅰ类 | 2025/1/13 | 不合格 | 厚度和厚度偏差 | 喀什地区产品质量检验所 |
| 11 | 英吉沙县惠农地膜有限公司 | 英吉沙县 | 英吉沙县惠农地膜有限公司 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 康疆 | 1250×0.010（mm） 加入耐候剂 | 2025/2/19 | 不合格 | 宽度及极限偏差，拉伸负荷（横向） | 喀什地区产品质量检验所 |
| 12 | 新疆宝地化工有限公司 | 喀什市 | 新疆宝地化工有限公司 | 新疆宝地化工有限公司 | 贡献 | 40kg/袋 | 2024/8/16 | 不合格 | 氯离子 | 喀什地区产品质量检验所 |