
2026年喀什地区建筑保温材料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法  
1.1 抽查产品及抽样领域
抽样领域为喀什地区生产领域和流通领域。
抽查产品为绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）、建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料。
1.2 抽样方法、基数及数量
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。
抽样基数满足抽样数量即可。
绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）：所抽样品生产日期在2026年07月01日之前，且执行标准为GB/T 10801.1-2021，每批次产品抽取样品32块（燃烧性能B1级）或4块（燃烧性能B2级），其中检样和备样各为16块（燃烧性能B1级），或2块（燃烧性能B2级）。所抽样品生产日期在2026年07月01日之后，且执行标准为GB/T 10801.1-2025，每批次产品抽取样品32块（燃烧性能B1级）或4块（燃烧性能B2级），其中检样和备样各为16块（燃烧性能B1级），或2块（燃烧性能B2级）。
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）：所抽样品生产日期在2026年07月01日之前，且执行标准为GB/T 10801.2-2018，每批次产品抽取样品32块（燃烧性能B1级）或4块（燃烧性能B2级），其中检样和备样各为16块（燃烧性能B1级），或2块（燃烧性能B2级）。所抽样品生产日期在2026年07月01日之后，且执行标准为GB/T 10801.2-2025，每批次产品抽取样品32块（燃烧性能B1级）或4块（燃烧性能B2级），其中检样和备样各为16块（燃烧性能B1级），或2块（燃烧性能B2级）。   
建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料： 每批次产品抽取样品32块（燃烧性能B1级）或10块（燃烧性能B2级），其中检样和备样各为16块（燃烧性能B1级），或5块（燃烧性能B2级）。
建筑保温材料抽样样品尺寸和数量见表1。
表1 建筑保温材料抽样样品尺寸和数量
	序号
	产品名称
	燃烧性能等级
	每批次抽样样品尺寸
	每批次抽样样品数量

	1
	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）
	B1级或B2(D)级
	随机抽取长度不小于1200mm，宽度不小于600mm，厚度不小于50mm的产品。
	在同一批次产品中抽取样品不少于至少23.04m2，其中至少16块（不少于11.52m2）作为检验样品，16块（不少于11.52m2）作为备用样品。

	
	
	B2（E）级或B3级
	
	同一批次产品中抽取样品不少于2.88m2，其中至少2块（不少于1.44m2）为检验样品，2块（不少于1.44m2）为备用样品。

	2
	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）
	B1级或B2(D)级
	随机抽取长度不小于1200mm，宽度不小于600mm，厚度不小于50mm的产品。
	在同一批次产品中抽取样品不少于至少23.04m2，其中至少16块（不少于11.52m2）作为检验样品，16块（不少于11.52m2）作为备用样品。

	
	
	B2（E）级或B3级
	
	同一批次产品中抽取样品不少于2.88m2，其中至少2块（不少于1.44m2）为检验样品，2块（不少于1.44m2）为备用样品。

	3
	建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料
	B1级
	随机抽取长度不小于1200mm，宽度不小于600mm，厚度不小于50mm的产品。
	在同一批次产品中抽取样品不少于至少23.04m2，其中至少16块（不少于11.52m2）作为检验样品，16块（不少于11.52m2）作为备用样品。

	
	
	B2级
	
	同一批次产品中抽取样品不少于7.2m2，其中至少5块（不少于3.6m2）为检验样品，5块（不少于3.6m2）为备用样品。



2 检验依据
表2绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）
	序号
	检验项目
	检验方法

	[bookmark: _Hlk172041321]1
	导热系数（平均温度25℃）/
导热系数平均温度为（25±2）℃

	GB/T 10801.1-2021
GB/T 10801.1-2025
GB/T 10294-2008
GB/T 10295-2008

	2
	燃烧性能
	GB 8624-2012
GB/T 20284-2006
GB/T 8626-2007
GB/T 2406.2-2009



表3 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）
	序号
	检验项目
	检验方法

	[bookmark: _Hlk172041338]1
	绝热性能
	导热系数
	平均温度25℃/
（25±2）℃

	GB/T 10801.2-2018
GB/T 10801.2-2025
GB/T 10294-2008 
GB/T 10295-2008

	2
	燃烧性能
	GB 8624-2012
GB/T 20284-2006
GB/T 8626-2007
GB/T 2406.2-2009



表4建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导热系数［平均温度（25±2）℃］
	GB/T 10294-2008 
GB/T 10295-2008

	2
	燃烧性能等级
	GB 8624-2012
GB/T 20284-2006
GB/T 11785-2005 
GB/T 8626-2007
GB/T 2406.2-2009


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 10801.1-2021  绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）
GB/T 10801.1-2025 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）
GB/T 10801.2-2018  绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）
GB/T 10801.2-2025  绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21]JC/T 2441-2018  建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板
相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



















2026年喀什地区婴儿纸尿裤产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽取不少于100片且不少于4个独立包装，检样不少于60片且不少于2个独立包装,备样不少于40片且不少于2个独立包装。
2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 婴儿纸尿裤
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	pH值
	GB/T 28004.1-2021

	2
	可迁移性荧光物质
	GB/T 28004.1-2021

	3
	甲醛含量
	GB/T 34448-2017


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 28004.1-2021纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
2026年喀什地区移动电源（充电宝）产品
质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次移动电源（充电宝）产品抽取样品4个，其中3个为检验样品，1个为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。
2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 移动电源（充电宝）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标记和说明
	GB4943.1-2022

	2
	重物冲击
	GB31241-2022

	3
	高温外部短路
	GB31241-2022

	4
	挤压
	GB31241-2022

	说明：序号2-4的检验项目，仅对一个电池或电池组样品进行检验。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求
GB31241-2022 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

















2026年喀什地区烟花爆竹产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
检验样品数量按表1、表2和表3的规定执行，同时抽取同等数量的备用样品。
表1 结鞭爆竹抽样样本量
	批量范围
N（挂、卷）
	样本量n （挂、卷）

	
	≤50个/（挂、卷）
	51~500个/（挂、卷）
	501~2000个/（挂、卷）
	＞2000个/（挂、卷）

	≤500 
	8
	6
	5
	4

	501~2000
	10
	8
	6
	4

	2001~5000
	13
	10
	8
	5

	≥5001
	13
	12
	10
	6

	[bookmark: OLE_LINK4]注：成箱产品中抽取样本，根据所抽样品种类，按表中规定的样本量数的50 %以上（进位取整）确定开箱检查数，再在随机抽取的箱中随机抽取至少1个样品组成所需样本量。


表2 组合烟花抽样样本量
	批量范围
N（个）
	样本量 n /个

	
	单个样品组合发数（发/个）

	
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]≤20 
	21～50
	＞50

	
	单筒内径/mm

	
	＞30
	≤30
	＞30
	≤30
	＞30
	≤30

	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]≤500
	5
	6
	4
	5
	4
	4

	[bookmark: OLE_LINK2]501~2000
	6
	7
	5
	6
	4
	5

	2001~5000
	7
	8
	6
	7
	5
	6

	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]≥5001
	9
	10
	8
	9
	7
	8

	注：1.当运输包装和销售包装等同时，最大抽样基数为5000；
2.小礼花同类组合、含小礼花不同类组合，包括小礼花中含不同内径筒体，以小礼花最小单筒内径和样品总发数抽取样本量；
3.吐珠组合、吐珠和喷花不同类组合，包括吐珠中含不同内径筒体，以吐珠类最小单筒内径和吐珠总发数抽取样本量；
4.喷花组合以喷花类最小单筒内径和总发数抽取样本量；
[bookmark: OLE_LINK3]5.成箱产品中抽取样本，根据所抽样品种类，按表中规定的样本量数的50 %以上（进位取整）确定开箱检查数，再在随机抽取的箱中随机抽取至少1个样品组成所需样本量。


表3 其他产品抽样样本量
	批量范围N
	≤500
	501~2000
	2001~5000
	≥5001

	样本量n
	5
	8
	10
	13

	注：成箱产品中抽取样本，根据所抽样品种类，按表中规定的样本量数的50 %以上（进位取整）确定开箱检查数，再在随机抽取的箱中随机抽取至少1个样品组成所需样本量。



2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表4。
表4烟花爆竹
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志
	销售包装标志
	GB/T 41644—2022

	2
	包装
	销售包装
	GB/T 41644—2022

	3
	部件
	引燃装置
	GB/T 41644—2022

	4
	燃放性能
	引燃时间
	GB/T 41644—2022


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 10631—2025烟花爆竹 安全与质量
GB/T 10632—2026 烟花爆竹 抽样检查规则
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。


2026年喀什地区学生文具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽样数量详见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	美术
用品
	油画棒
	2盒
	1盒
	1盒

	
	
	蜡笔
	2盒
	1盒
	1盒

	
	
	水彩画颜料
	2盒
	1盒
	1盒

	
	
	水彩笔（马克笔）
	2套（每套不少于10支）
	1套（每套不少于10支）
	1套（每套不少于10支）

	
	
	彩色铅笔
	2盒
	1盒
	1盒

	2
	书写笔
	油墨圆珠笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	水性墨水圆珠笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	中性墨水圆珠笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	考试用圆珠笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	自来水笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	铅笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	活动铅笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	[bookmark: _Hlk101878011]考试用铅笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	铅芯
	2盒
	1盒
	1盒

	3
	记号笔
	记号笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	荧光笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	白板笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	微孔笔头墨水笔
	20支
	10支
	10支

	4
	橡皮擦
	2块
	1块
	1块

	5
	涂改
制品
	修正液
	70mL
	40mL
	30mL

	
	
	修正笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	修正带
	180m
	100m
	80m

	
	
	[bookmark: _Hlk101878019]修正贴
	100张
	50张
	50张

	7
	笔袋
	3个
	2个
	1个

	8
	[bookmark: _Hlk101878051]学生圆规
	2个
	1个
	1个

	9
	[bookmark: _Hlk101878059]绘图仪尺
	2个
	1个
	1个

	10
	[bookmark: _Hlk101878066]文具盒
	2个
	1个
	1个

	11
	卷削类文具
	卷笔刀
	2个
	1个
	1个

	
	
	手动削笔机
	2个
	1个
	1个

	
	
	文具剪刀
	2个
	1个
	1个

	
	
	[bookmark: _Hlk101878043]美工刀
	2个
	1个
	1个

	12
	课业簿册
	8本
	4本
	4本

	13
	[bookmark: _Hlk101878076]书套
	3只
	2只
	1只

	14
	[bookmark: _Hlk101878088]彩泥
	2套（单色不少于8g）
	1套（单色不少于8g）
	1套（单色不少于8g）

	15
	墨水
	2瓶（套）
	1瓶（套）
	1瓶（套）

	注：抽样时以最小独立包装为抽样单元，样品数满足上述抽样数量。



2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2-12。
表2 学生文具（美术用品）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


表3 学生文具（书写笔）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


表4 学生文具（记号笔）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


表5 学生文具（橡皮擦）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


表6 学生文具（涂改制品）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


表7 学生文具（笔袋）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


表8 学生文具（卷削类文具、绘图仪尺、学生圆规、文具盒）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


表9 学生文具（课业簿册）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013



表10 学生文具（书套）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


表11 学生文具（彩泥）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


表12 学生文具（墨水）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 21027—2020 学生用品的安全通用要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。


2026年喀什地区学生文具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽样数量详见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	美术
用品
	油画棒
	2盒
	1盒
	1盒

	
	
	蜡笔
	2盒
	1盒
	1盒

	
	
	水彩画颜料
	2盒
	1盒
	1盒

	
	
	水彩笔（马克笔）
	2套（每套不少于10支）
	1套（每套不少于10支）
	1套（每套不少于10支）

	
	
	彩色铅笔
	2盒
	1盒
	1盒

	2
	书写笔
	油墨圆珠笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	水性墨水圆珠笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	中性墨水圆珠笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	考试用圆珠笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	自来水笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	铅笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	活动铅笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	考试用铅笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	铅芯
	2盒
	1盒
	1盒

	3
	记号笔
	记号笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	荧光笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	白板笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	微孔笔头墨水笔
	20支
	10支
	10支

	4
	橡皮擦
	2块
	1块
	1块

	5
	涂改
制品
	修正液
	70mL
	40mL
	30mL

	
	
	修正笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	修正带
	180m
	100m
	80m

	
	
	修正贴
	100张
	50张
	50张

	7
	笔袋
	3个
	2个
	1个

	8
	学生圆规
	2个
	1个
	1个

	9
	绘图仪尺
	2个
	1个
	1个

	10
	文具盒
	2个
	1个
	1个

	11
	卷削类文具
	卷笔刀
	2个
	1个
	1个

	
	
	手动削笔机
	2个
	1个
	1个

	
	
	文具剪刀
	2个
	1个
	1个

	
	
	美工刀
	2个
	1个
	1个

	12
	课业簿册
	8本
	4本
	4本

	13
	书套
	3只
	2只
	1只

	14
	彩泥
	2套（单色不少于8g）
	1套（单色不少于8g）
	1套（单色不少于8g）

	15
	墨水
	2瓶（套）
	1瓶（套）
	1瓶（套）

	注：抽样时以最小独立包装为抽样单元，样品数满足上述抽样数量。



2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2-12。
表2 学生文具（美术用品）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


表3 学生文具（书写笔）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


表4 学生文具（记号笔）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


表5 学生文具（橡皮擦）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


表6 学生文具（涂改制品）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


表7 学生文具（笔袋）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


表8 学生文具（卷削类文具、绘图仪尺、学生圆规、文具盒）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


表9 学生文具（课业簿册）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013



表10 学生文具（书套）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


表11 学生文具（彩泥）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


表12 学生文具（墨水）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 21027—2020 学生用品的安全通用要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。


2026年喀什地区学生文具产品质量监督
抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽样数量详见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	美术
用品
	油画棒
	2盒
	1盒
	1盒

	
	
	蜡笔
	2盒
	1盒
	1盒

	
	
	水彩画颜料
	2盒
	1盒
	1盒

	
	
	水彩笔（马克笔）
	2套（每套不少于10支）
	1套（每套不少于10支）
	1套（每套不少于10支）

	
	
	彩色铅笔
	2盒
	1盒
	1盒

	2
	书写笔
	油墨圆珠笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	水性墨水圆珠笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	中性墨水圆珠笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	考试用圆珠笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	自来水笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	铅笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	活动铅笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	考试用铅笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	铅芯
	2盒
	1盒
	1盒

	3
	记号笔
	记号笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	荧光笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	白板笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	微孔笔头墨水笔
	20支
	10支
	10支

	4
	橡皮擦
	2块
	1块
	1块

	5
	涂改
制品
	修正液
	70mL
	40mL
	30mL

	
	
	修正笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	修正带
	180m
	100m
	80m

	
	
	修正贴
	100张
	50张
	50张

	7
	笔袋
	3个
	2个
	1个

	8
	学生圆规
	2个
	1个
	1个

	9
	绘图仪尺
	2个
	1个
	1个

	10
	文具盒
	2个
	1个
	1个

	11
	卷削类文具
	卷笔刀
	2个
	1个
	1个

	
	
	手动削笔机
	2个
	1个
	1个

	
	
	文具剪刀
	2个
	1个
	1个

	
	
	美工刀
	2个
	1个
	1个

	12
	课业簿册
	8本
	4本
	4本

	13
	书套
	3只
	2只
	1只

	14
	彩泥
	2套（单色不少于8g）
	1套（单色不少于8g）
	1套（单色不少于8g）

	15
	墨水
	2瓶（套）
	1瓶（套）
	1瓶（套）

	注：抽样时以最小独立包装为抽样单元，样品数满足上述抽样数量。



2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2-12。
表2 学生文具（美术用品）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


表3 学生文具（书写笔）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


表4 学生文具（记号笔）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


表5 学生文具（橡皮擦）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


表6 学生文具（涂改制品）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


表7 学生文具（笔袋）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


表8 学生文具（卷削类文具、绘图仪尺、学生圆规、文具盒）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


表9 学生文具（课业簿册）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013



表10 学生文具（书套）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


表11 学生文具（彩泥）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


表12 学生文具（墨水）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量（铅、铬、镉、钡、锑）
	GB 6675.4—2014
GB/T30419—2013


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 21027—2020 学生用品的安全通用要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。


2026年喀什地区洗洁精产品质量监督
抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生，样品抽取数量见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽样数量（个）
	检验样品数量（个）
	备用样品数量（个）

	1
	包装规格＜2kg（L）
	不少于2kg（L）且不少于3个独立包装
	2
	1

	2
	包装规格≥2kg（L）且＜10kg（L）的独立包装
	不少于3个独立包装
	2
	1

	3
	包装规格≥10kg（L）的大包装
	3个大包装，从每个大包装产品中分别分装成相应小包装样品，每一个小包装量不少于1kg（L）
	2
	1



2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2-3。
表2 手洗餐具用洗涤剂
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总砷（以As计）
	GB/T 30797—2014

	2
	重金属（以Pb计）
	GB/T 30799—2014

	3
	总有效物含量
	GB/T 13173—2021 

	4
	pH
	GB/T 6368—2008


表3 果蔬清洗剂
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总砷（以As计）
	GB/T 30797—2014

	2
	重金属（以Pb计）
	GB/T 30799—2014

	3
	总有效物含量
	GB/T 13173—2021

	4
	pH
	GB/T 6368—2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 14930.1-2022 食品安全国家标准洗涤剂
GB/T 9985-2022 手洗餐具用洗涤剂
GB/T 24691-2022 果蔬清洗剂
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

2026年喀什地区卫生纸产品质量
监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽样4提，检样2提，备样2提。
2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 卫生纸
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	D65 亮度
	GB/T 7974-2013

	2
	可迁移性荧光物质
	GB/T 20810-2018

	3
	洞眼
	GB/T 20810-2018

	4
	尘埃度
	GB/T 20810-2018


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 20810-2018 卫生纸（含卫生纸原纸）
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。	
2026年喀什地区陶瓷密封水嘴产品
质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次陶瓷密封水嘴产品抽取样品4个，其中2个为检验样品，2个为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。
2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 陶瓷密封水嘴
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	螺纹
	GB 18145-2014

	2
	抗安装负载
	GB 18145-2014

	3
	抗使用负载
	GB 18145-2014

	4
	流量
	GB 18145-2014


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 18145-2014陶瓷片密封水嘴 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。






















2026年喀什地区塑料购物袋产品
质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次塑料购物袋产品抽取样品60个，其中30个为检验样品，30个为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。
2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 塑料购物袋
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	环保要求
	GB/T 21661-2020

	
	结构
	GB/T 21661-2025

	2
	跌落实验
	GB/T 21661

	3
	落镖冲击
	GB/T 21661


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 21661-2020塑料购物袋
GB/T 21661-2025塑料购物袋
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。




















2026年喀什地区手提式灭火器产品
质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次手提式灭火器产品抽取样品8具，其中4具为检验样品，4具为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。
2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 手提式灭火器
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	爆破性能
	GB 4351—2023

	2
	充装要求
	GB 4351—2023

	3
	第一主要组分含量
	GB 4066—2017


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 4351—2023手提式灭火器
GB 4066—2017干粉灭火剂 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。




















2026年喀什地区食品用纸质包装、容器等制品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次食品用纸质包装，容器等制品产品抽取样品100个，其中50个为检验样品，50个为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。
2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 食品用纸质包装，容器等制品
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	2
	总金属
	GB 31604.9—2016

	3
	甲醛
	GB 4806.8—2022
GB 31604.48—2016

	4
	荧光性物质
	GB 31604.47—2023


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 4806.8—2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。



















2026年喀什地区食品用塑料包装容器工具等制品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次食品用塑料包装容器工具等制品产品抽取样品100个，其中50个为检验样品，50个为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。
2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 食品用塑料包装容器工具等制品
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	2
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016

	3
	重金属
	GB 31604.9—2016

	4
	脱色试验
	GB 31604.7—2023


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。



















2026年喀什地区食品用塑料包装容器工具等制品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次食品用塑料包装容器工具等制品产品抽取样品100个，其中50个为检验样品，50个为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。
2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 食品用塑料包装容器工具等制品
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	2
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016

	3
	重金属
	GB 31604.9—2016

	4
	脱色试验
	GB 31604.7—2023


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。



















2026年喀什地区汽车用制动器衬片产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
在销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。
抽查样品基数满足抽样数量即可。
同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取样品8片（含包装），其中4片作为检验样品，4片作为备用样品。
随机数抽样，随机一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。
2 检验依据
表1检验项目
	序号
	检验项目
	判定标准
	检验方法

	1
	摩擦性能
	GB 5763-2018
	GB/T 34007-2017


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 5763-2018 汽车用制动器衬片
相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2026年喀什地区瓶装液化石油气调压器产品
质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次瓶装液化石油气调压器产品抽取样品4个，其中2个为检验样品，2个为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。
2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 瓶装液化石油气调压器
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	耐冲击性
	GB 35844-2018

	2
	调压静特性
	GB 35844-2018


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 35844-2018瓶装液化石油气调压器 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

2026年喀什地区乒乓球拍产品
质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次乒乓球拍产品抽取样品4块，其中2块为检验样品，2块为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。

2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 乒乓球拍
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 23115-2008

	2
	胶粒片和海绵胶粒片的外观质量
	GB/T 23115-2008

	3
	胶粒的分布密度
	GB/T 23115-2008

	4
	胶粒颜色
	GB/T 23115-2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 23115-2008乒乓球拍 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。





















2026年喀什地区民用型煤产品质量
监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
蜂窝煤：库房或集中存放地随机抽取 5 块蜂窝煤，再随机抽取其中2 块分别封存，1 块 按照 GB/T 474-2008 制备样品后进行质量指标试验，1 块留存。
其他型煤：随机抽取两袋（箱）及以上样品，根据 GB/T 474-2008 规定的棋盘法或条带截取法缩分出2 份，每份不少于 4.0kg，分别封存，一份供检验用，一份作备样。
备用样品封存于受检单位。
2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 民用型煤
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	全硫（St,d）
	GB/T 214-2007

	2
	发热量(Qgr,d)
	GB/T 213-2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 34170-2017 商品煤质量 民用型煤
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。






















2026年喀什地区老视成镜产品
质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次老视成镜产品抽取样品2副，其中1副为检验样品，1副为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。
2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 老视成镜
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	镜片厚度
	GB/T 13511.3-2019

	2
	两镜片光学中心水平距离偏差
	GB/T 13511.3-2019

	3
	水平光学中心与眼瞳的单侧偏差
	GB/T 13511.3-2019

	4
	光学中心垂直互差
	GB/T 13511.3-2019


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 13511.3-2019配装眼镜 第3部分：单光老视成镜 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。





















2026年喀什地区浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木产品抽取样品2张，其中1张为检验样品，1张为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。
2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	含水率
	GB/T 17657-2022

	2
	横向静曲强度
	GB/T 17657-2022

	3
	浸渍剥离性能
	GB/T 17657-2022


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 34722-2025浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
2026年喀什地区胶粘剂产品质量监督
抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
当独立包装产品质量≤1kg时，单组分产品抽取多个独立包装，分成2份，且每份不少于1kg，一份为检验样品，一份为备用样品；多组分产品按照配比抽取多组独立包装，分成2份，且每份不少于1kg，一份为检验样品，一份为备用样品。
当独立包装产品质量＞1kg时，单组分产品抽取2个独立包装，一份为检验样品，一份为备用样品；多组分产品按照配比抽取2组独立包装，一份为检验样品，一份为备用样品。
2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 水基型胶粘剂
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总挥发性有机物
	GB 18583—2008

	2
	苯
	GB 18583—2008

	3
	游离甲醛
	GB 18583—2008
GB 30982—2014


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 18583—2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量
GB 30982—2014 建筑胶粘剂有害物质限量
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
















2026年喀什地区建筑涂料产品质量
监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽取2份样品，每份不少于3kg，一份为检验样品，一份为备用样品。应尽量整包装抽取，避免分装。如需配套底漆，抽取底漆2份，每份不少于0.5kg，一份为检验样品，一份为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。
2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 建筑涂料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	在容器中状态
	GB/T 9755—2024

	2
	涂膜外观
	GB/T 9755—2024

	3
	耐洗刷性
	GB/T 9755—2024
GB/T 9266—2009

	4
	低温成膜性
	GB/T 9755—2024



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 9755—2024  合成树脂乳液墙面涂料
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。


















2026年喀什地区家用燃气灶产品
质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次家用燃气灶产品抽取样品2台，其中1台为检验样品，1台为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。
2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 家用燃气灶
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	气密性
	GB 16410-2020

	2
	燃烧工况
	GB 16410-2020

	3
	结构
	结构的一般要求
	GB 16410-2020

	4
	
	灶结构
	GB 16410-2020

	5
	
	使用交流电源灶具的特殊要求
	GB 16410-2020

	6
	标志
	GB 16410-2020

	7
	安装使用说明
	GB 16410-2020


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 16410-2020 家用燃气灶具
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
















2026年喀什地区家用可燃气体探测器产品
质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次家用可燃气体探测器产品抽取样品2台，其中1台为检验样品，1台为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。
2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 家用可燃气体探测器
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观要求
	GB 15322.2-2019

	2
	绝缘电阻
	GB 15322.2-2019

	3
	电气强度
	GB 15322.2-2019


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 15322.2-2019 可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。




















2026年喀什地区防水涂料产品质量
监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
在每批产品中随机抽取3份样品，每份样品不少于1kg，2份为检验样品，1份为备份样品。多组分产品，按配比抽取，每一份样、每个组分应单独包装。
2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 防水涂料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	挥发性有机化合物（VOC）
	JC 1066-2008

	2
	游离甲醛
	GB/T 23993-2009

	3
	固体含量
	GB/T 16777-2008



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
JC 1066-2008  建筑防水涂料中有害物质限量
GB/T 23445-2009 聚合物水泥防水涂料
GB/T 23445-2025 聚合物水泥防水涂料
GB/T 19250-2013 聚氨酯防水涂料
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。


















2026年喀什地区儿童玩具产品
质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次儿童玩具产品抽取样品2个，其中1个为检验样品，1个为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。
2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 儿童玩具
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	小零件
	GB 6675.2-2014

	2
	某些特定玩具的形状尺寸及强度
	GB 6675.2-2014

	3
	边缘
	GB 6675.2-2014

	4
	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜
	GB 6675.2-2014



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 6675.1-2014 玩具安全 第1部分：基本规范
GB 6675.2-2014 玩具安全 第2 部分：机械与物理性能
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

















2026年喀什地区电散热器（暖风机）产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次电散热器（暖风机）产品抽取样品3台，其中2台为检验样品，1台为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。
2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 电散热器（暖风机）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1—2005
GB 4706.23—2007
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.23—2024

	2
	非正常工作(不包括第19.11.4条的试验)
	GB 4706.1—2005
GB 4706.23—2007
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.23—2024

	3
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1—2005
GB 4706.23—2007
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.23—2024

	4
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1—2005
GB 4706.23—2007
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.23—2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB 4706.23—2007 家用和类似用途电器的安全  第2部分：室内加热器的特殊要求
GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
[bookmark: OLE_LINK1]GB/T 4706.23—2024 家用和类似用途电器的安全  第23部分：室内加热器的特殊要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
2026年喀什地区电热暖手宝产品质量
监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次电热暖手宝产品抽取样品3台，其中2台为检验样品，1台为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。
2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 电热暖手宝
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1—2005
GB 4706.99—2009
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.99—2024

	2
	输入功率和电流
	GB 4706.1—2005
GB 4706.99—2009
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.99—2024

	3
	发热
	GB 4706.1—2005
GB 4706.99—2009
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.99—2024

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.99—2009
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.99—2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB 4706.99—2009 家用和类似用途电器的安全  储热式电热暖手器的特殊要求
GB/T 4706.1—2024 家用及类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB/T 4706.99—2024 家用和类似用途电器的安全  第99部分：储热式电热暖手器的特殊要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。


2026年喀什地区电动自行车蓄电池产品
质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次电动自行车蓄电池产品抽取样品2箱，其中1箱为检验样品，1箱为备用样品。样品应满足生产日期距该批次抽样完成日期算起90天以内。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。
2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1  电动自行车蓄电池
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	实际容量
	GB/T 22199.1-2025

	2
	大电流放电
	GB/T 22199.1-2025

	3
	重量比能量
	GB/T 22199.1-2025



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 22199.1-2025 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。


















2026年喀什地区电动自行车充电器产品
质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次电动自行车充电器产品抽取样品2个，其中1个为检验样品，1个为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。
2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 电动自行车充电器
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	工作温度下的泄漏电流
	GB 42296-2022

	2
	电气强度
	GB 42296-2022

	3
	外壳冲击
	GB 42296-2022


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 42296-2022 电动自行车用充电器安全技术要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。





















2026年喀什地区电动牙刷产品质量
监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次电动牙刷产品抽取样品2台，其中1台为检验样品，1台为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。
2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 电动牙刷
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1—2005
GB 4706.59—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.59—2024

	2
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.59—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.59—2024

	3
	内部布线
	GB 4706.1—2005
GB 4706.59—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.59—2024

	4
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1—2005
GB 4706.59—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.59—2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB 4706.59—2008 家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求
GB/T 4706.59—2024 家用和类似用途电器的安全 第59部分：口腔卫生器具的特殊要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。


2026年喀什地区车用尿素产品质量
监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次产品每批次车用尿素抽取样品2桶，其中1桶为检验样品，1桶为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。
2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 车用尿素
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	尿素含量
	GB 29518—2013

	2
	密度（20℃）
	SH/T 0604—2000

	3
	不溶物
	GB 29518—2013

	4
	一致性确认
	GB 29518—2013



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 29518—2013 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS32）
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

















2026年喀什地区插头插座产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次插头插座产品抽取样品6只，其中3只为检验样品，3只为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。
2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 插头插座
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	尺寸检查
	GB/T 2099.1-2021 
GB/T 2099.3-2022 
GB/T 2099.7-2015
GB 2099.7-2024

	2
	防触电保护
	GB/T 2099.1-2021 
GB/T 2099.3-2022 
GB/T 2099.7-2015
GB 2099.7-2024

	3
	接地措施
	GB/T 2099.1-2021 
GB/T 2099.3-2022 
GB/T 2099.7-2015
GB 2099.7-2024

	4
	绝缘电阻和电气强度
	GB/T 2099.1-2021 
GB/T 2099.3-2022 
GB/T 2099.7-2015
GB 2099.7-2024

	5
	耐热
	GB/T 2099.1-2021 
GB/T 2099.3-2022 
GB/T 2099.7-2015
GB 2099.7-2024

	6
	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离
	GB/T 2099.1-2021 
GB/T 2099.3-2022 
GB/T 2099.7-2015
GB 2099.7-2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 2099.1-2021 《家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求》
GB/T 2099.3-2022《家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求》
GB/T 2099.7-2015《家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求》
GB 2099.7-2024《家用和类似用途延长线插座 安全技术规范》 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。















2026年喀什地区安全帽产品
质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次安全帽产品抽取样品6顶，其中3顶为检验样品，3顶为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。
2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 安全帽
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	下颊带强度测试
	GB 2811-2019

	2
	冲击吸收性能（低温-10℃处理）
	GB 2811-2019

	3
	耐穿刺性能（低温-10℃处理）
	GB 2811-2019


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 2811-2019头部防护 安全帽 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
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2026年喀什地区安抚奶嘴产品
质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次安抚奶嘴产品抽取样品8个，其中4个为检验样品，4个为备用样品。
注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。
2 检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 安抚奶嘴
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	特定元素迁移（锑、砷、钡、镉、铅、铬、汞、硒）
	GB 28482-2012


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 28482-2012婴幼儿安抚奶嘴安全要求 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
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